MEMORIAL DESCRITIVO

MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES e ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM BASALTO

- OBRA: 		EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS

- IRREGULARES

- LOCALIZAÇÃO: 	PARTE DA RUA QUERINO MAITO

- MUNICÍPIO: 	VIADUTOS/RS

IDENTIFICAÇÃO:

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo descrever os serviços para Execução de calçamento com pedras irregulares e assentamento de meio-fio de basalto totalizando 1.240,00m² de calçamento e 335,00m lineares de meio-fio.

- ETAPAS CONSTRUTIVAS

1.1- REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO: (EXECUTADO PELO MUNICÍPIO).

Em todo o trecho a ser pavimentado, será removido o solo impróprio para a base ou barro existente e refeito um subleito com material de boa resistência devidamente compactado de acordo com as Normas.

1.2 - COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO: (EXECUTADO PELO MUNICÍPIO).

Nos trechos onde ocorrer execução de aterros, deverá ser executado um talude na proporção de 1:3, ou seja, a cada metro de altura - três metros de base, também devidamente compactado, tudo de acordo com as Normas Técnicas para estes tipos de serviços.

1.3- EXECUÇÃO DA BASE:

(MATERIAL FORNECIDO PELO MUNICÍPIO).

Sobre o leito devidamente compactado e preparado, será espalhada uma camada de pedrisco solto e uniforme, com espessura aproximada de 5cm, destinada a compensar as irregularidades da base.

1.4-MEIO FIO: (MATERIAL FORNECIDO PELO MUNICÍPIO).

O meio fio será de pedra de basalto com dimensões aproximadas de (0,10x0,30x0,50)m, largura, altura e comprimento; o mesmo deverá ser devidamente assentado no solo e após o assentamento do calçamento, deverá ser devidamente acomodado com solo na parte de trás para seu travamento.

1.5-EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO:

(MATERIAL FORNECIDO PELO MUNICÍPIO).

As pedras irregulares serão de basalto com forma poliédrica de quatro a oito faces, com a face superior plana.  As dimensões deverão ficar entre os limites de 8 a 18 cm de diâmetro.

As pedras serão distribuídas, ao longo do subleito, em leiras longitudinais espaçadas para facilitar a localização das linhas de referências para o assentamento.

Os panos serão demarcados cravando-se ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, marca-se, nestes ponteiros, com auxilio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê a seção transversal correspondente ao abaulamento ou superelevação estabelecida pelo projeto. Distende-se fortemente um cordel pela marca, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as guias, outros cordéis devem ser distendidos paralelamente ao eixo, inicia-se então o assentamento das pedras.

Pronta o meio fio, inicia-se o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, nesta fileira deverá haver uma junta coincidindo com o eixo da pista. As pedras deverão ser colocadas sobre a camada solta de pó-de-pedra, acertada no ato do assentamento de cada pedra pelo calceteiro. O calceteiro golpeia o paralelepípedo com o martelo de modo a trazer sua face superior ao nível do cordel. Assentada a primeira pedra, a segunda será  colocada ao seu lado, tocando-o ligeiramente e formando uma junta pelas irregularidades da face da pedra; esta por sua vez, será assentada como a primeira.

1.6-REJUNTAMENTO: (MATERIAL FORNECIDO PELO MUNICÍPIO).

O rejunte das pedras será efetuado logo que seja concluído o seu assentamento, o intervalo entre uma e outra operação fica a critério da fiscalização; entretanto o rejuntamento deverá acompanhar de perto, o assentamento, principalmente em região chuvosa ou sujeitas às outras causas que possam danificar o calçamento já assentado, por não estar ainda fixado e protegido pelo rejuntamento.

O rejuntamento com pó de pedra será executado espalhando-se uma camada de pó-de-pedra de 2,00cm de espessura, sobre o calçamento, e forçando-se a penetração deste material nas juntas que ficaram entre as pedras.

1.7-COMPACTAÇÃO: (EXECUTADO PELO MUNICÍPIO).

Logo após a conclusão do serviço de rejunte, o calçamento será devidamente compactado até a completa fixação, isto é até quando não se observar movimentação da base. Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser prontamente corrigida através da remoção e da recolocação das pedras com maior ou menor adição de material de assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do defeito verificado.

- Viadutos, 30 de abril de 2020.

Claiton dos Santos Brum			        Cristiano Zordan Chiochetta

Prefeito Municipal de Viadutos                         Engº Civil CREA-RS 120.006

Responsável Técnico