MEMORIAL    DESCRITIVO

DADOS    GERAIS

Obra: ALARGAMENTO PONTILHÃO LINHA PASSARINI

PRÓX. PROP. FAMI. GAIEVSKI

Vão Livre = 4,60m

Alargamento =  2,00m, sendo 1,00m para cada lado.

Local: Estrada Viadutos – Linha Passarini - próximo Gaievski

O presente memorial tem por finalidade estabelecer serviços a serem empregados na execução da presente obra, de acordo com o projeto em anexo.

Será feito um alargamento de 1m em cada lateral da ponte.

Para isso, será feito uma laje com espessura de 40cm de concreto armado, maciça, com malha dupla de ferro de 12,5mm distanciados a cada 50cm nas duas direções, sendo que deverá ser perfurada a laje existente para fazer a junção das duas estruturas.

Após, sobre a laje inteira, será feito mais uma capa de concreto armado de 20cm com malha de aço de 5mm de 15x15cm.

Todo o concreto será do tipo usinado com Fck de 30 MPa.

OBS: O TRAFEGO DE VEÍCULOS SOMENTE PODERÁ SER LIBERADO APÓS 21 DIAS DA DATA DA CONCRETAGEM PARA QUE O CONCRETO ATINJA SUA RESISTÊNCIA DE PROJETO.

Viadutos, 24 de outubro de 2024.

Engº Cristiano Zordan Chiochetta

R. Técnico CREA-RS 120.006