MEMORIAL    DESCRITIVO

DADOS    GERAIS

Obra: 	ALARGAMENTO, RECUPERAÇÃO DE LAJE E CABECEIRA -

LINHA LAMBARI - PONTILHÃO PRÓXIMO FAM. BOCCA

Vão = 5,00m

Alargamento = 1,10m x 0,40m.

Local: Estrada Viadutos – Linha Carrapato Lambari - próximo Bocca.

O presente memorial tem por finalidade estabelecer serviços a serem empregados na execução da presente obra, de acordo com o projeto em anexo.

Será feito um alargamento de 1,10m em uma lateral da ponte e construção da cabeceira para este alargamento e o reforço da laje.

Para ampliação da cabeceira que será executada uma cortina de concreto armado com espessura média de 30cm, com malha de aço de 5mm distanciados de 15x15cm, sendo a forma executada com chapas de madeira. A concretagem deverá ser por cima, através de mangote de caminhão betoneira.

Para o alargamento, será feito uma laje com espessura de 40cm de concreto armado, maciça, com malha dupla de ferro de 12,5mm distanciados a cada 50cm nas duas direções, sendo que deverá ser perfurada a laje existente para fazer a junção das duas estruturas.

Após, sobre a laje inteira, será feito mais uma capa de concreto armado de 20cm com malha de aço de 5mm de 15x15cm.

Todo o concreto será do tipo usinado com Fck de 30 MPa.

OBS: O TRAFEGO DE VEÍCULOS SOMENTE PODERÁ SER LIBERADO APÓS 21 DIAS DA DATA DA CONCRETAGEM PARA QUE O CONCRETO ATINJA SUA RESISTÊNCIA DE PROJETO.

Viadutos, 24 de outubro de 2024.

Engº Cristiano Zordan Chiochetta

R. Técnico CREA-RS 120.006