MEMORIAL    DESCRITIVO

DADOS    GERAIS

Obra: 	ALARGAMENTO, RECUPERAÇÃO DE LAJE E CABECEIRA -

LINHA LAMBARI - PONTILHÃO PRÓXIMO SR. LOAT

Vão = 10,00m

Alargamento = 1,40m x 0,40m.

Local: Estrada Viadutos – Linha Lambari - próximo Loat.

O presente memorial tem por finalidade estabelecer serviços a serem empregados na execução da presente obra, de acordo com o projeto em anexo.

Será feito um alargamento de 1,40m em uma lateral da ponte e cabeceira, mais a recuperação de uma cabeceira inteira e reforço da laje.

Na frente de uma das cabeceiras existentes será executada uma cortina de concreto armado com espessura média de 15cm, com malha de aço de 5mm distanciados de 15x15cm, sendo a forma executada com chapas de madeira. A concretagem deverá ser por cima, através de mangote de caminhão betoneira.

Para o alargamento, será feito uma laje com espessura de 40cm de concreto armado, maciça, com malha dupla de ferro de 12,5mm distanciados a cada 50cm nas duas direções, sendo que deverá ser perfurada a laje existente para fazer a junção das duas estruturas.

Após, sobre a laje inteira, será feito mais uma capa de concreto armado de 20cm com malha de aço de 5mm de 15x15cm.

Todo o concreto será do tipo usinado com Fck de 30 MPa.

OBS: O TRAFEGO DE VEÍCULOS SOMENTE PODERÁ SER LIBERADO APÓS 21 DIAS DA DATA DA CONCRETAGEM PARA QUE O CONCRETO ATINJA SUA RESISTÊNCIA DE PROJETO.

Viadutos, 24 de outubro de 2024.

Engº Cristiano Zordan Chiochetta

R. Técnico CREA-RS 120.006